附件：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标名称 | 参数 | 数量（卷） | 单价最高限价（单位：元）  | 总价最高限价（单位：元） |
|
| 1 | 全自动片剂摆药机用包装纸 | 1.耗材规格：70mm\*350m/卷，厚20μm。 2.耗材成分：玉米淀粉、木浆、聚乙烯。 3.阻隔性能：水蒸气透过量g/(m².24h)≤15;氧气透过量m³/(m².24h.0.1Mpa)≤4000。 4.内层与次内层剥离强度：N/15mm≥1.0。 5.热合强度：N/15mm≥7.0.。 6.溶剂残留量：mg/m²≤5.0。 7.细菌数：GFU/100cm²≤100。 8.霉菌、酵母菌：GFU/100cm²≤10。 9.不得检出大肠埃希菌（每100cm²） 10.不得检出金色葡萄球菌、铜绿假单胞菌。 11.须适用于汤山YS-PJ-BY-400F全自动片剂摆药机。 | 210 | 770 | 160000 |